**ACRYMAXX**

**ÜRÜN AÇIKLAMASI:**

%100 saf akrilik emülsiyon esaslı, UV ışınları ve çapraz bağlar sayesinde kürlenen , çatlak köprüleme özelliğine sahip yarı mat elastomerik dış cephe boyasıdır. %100 Saf akrilik bağlayıcısı sayesinde kirlenmesi düşük, renk solmasına karşı mükemmel dirençli ve su buharı geçirgenliği yüksektir. Her türlü iklim koşullarına dayanıklıdır, yüksek örtücülüğe, alkali ve kimyasal dirence sahiptir. Oluşabilecek çatlakları köprüler ve büyük problemlere neden olan kılcal çatlakların oluşmasını engeller.

**KULLANIM ALANLARI:**

Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, Derz Profili, çimento levha, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır**.**

**UYGULAMA METODU:**

Uygulanacak yüzeyler her türlü kir, yağ, gevşek ve kabarmış tabakalar ile son kat boya ve astar boyanın yüzeye yapışmasını engelleyen tozlardan arındırılır, ardından ACRYMAXX ASTAR ile doyurulur. Astar kuruduktan sonra yüzeylere iki kat ACRYMAXX uygulanır. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. %10 - %15 hacimde su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır.

Uygulama yüzeyinin cinsine ve emiciliğine ve yapısına bağlı olarak ~14-16m2 (\*) alan 1Lt ACRYMAXX ile boyanabilir.

**(\*) Tüketim miktarı yüzey, hava sıcaklığı ve uygulama koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden, belirtilen tüketim oranları öneri amaçlıdır. Kesin tüketim için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.**

**Depolama koşulları:**

Kapalı bir yerde ve orijinal kapalı ambalajında ​​+5 °C ile +50 °C arasında 24 ay saklanmalıdır.

**Kuruma Süresi: Dokunma Kuruması 2-3 Saat, Tam Kuruma 24 Saat**

**TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI:**

**R22 -** Yutulması halinde zararlıdır.

**S-2** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

**S-24 / S-25** Göz ve cilt ile temasından sakının.

**S-46** Yutulması halinde derhal doktora başvurun; kabı veya etiketi gösterin**.**