**AQUADOOR**

**TANIM**

Su bazlı , Akrilik kopolimer esaslı , örtücü , ev kimyasallarına dayanıklı ,yarı mat panel kapı boyası.

**Ürün Özellikleri:**

Amerikan panel kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir .Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen , örtücü, sararmayan, suya, ev kimyasallarına ve darbelere dayanıklı son kat boyadır. Yüzeye mükemmel yapışır.

**Uygulama Şekli:**

Fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulamada inceltmeye gerek yoktur. 4-6 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.

**Sarfiyat :** 1 lt.boya ile tek katta 13-18 m2 alan boyanır.

**İNCELTME :** Kullanıma hazırdır.

**AMBALAJ :** 0,75 LT – 2,5 LT

**Depolama Şartları:**

Ağzı kapalı orjinal ambalajlarda +5°C ila +35°C arasında 24 ay boyunca saklayabilirsiniz.

**Tehlike Uyarıları**

R22: Yutulduğunda zararlıdır.

S-2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S-24/S-25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S-46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.