**AQUALAC**

**TANIM**

Su bazlı , Akrilik kopolimer esaslı , Şeffaf, UV dayanımlı , yarı mat ahşap verniği .

**Ürün Özellikleri:**

Her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir .Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen , şeffaf, sararmayan, suya, darbelere dayanıklı , Ahşaba nüfüz eder , küf ve mantar oluşumuna engel olan son kat ahşap verniğidir.

**Uygulama Şekli:**

Yüzeyler yağ lekelerinden, talaş tozlarından, eski boya ve vernik kalıntılarından tümü ile temizlenmiş, kuru ve hafif zımparalanmış olmalıdır. Yüzey hazırlığı yapılmış yüzey üzerine AQUALAC Fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulamada inceltmeye gerek yoktur. 4-6 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.

**Sarfiyat :** 1 lt.boya ile tek katta 15-20 m2 alan boyanır.

**İNCELTME :** Kullanıma hazırdır.

**AMBALAJ :** 0,75 LT – 2,5 LT

**Depolama Şartları:**

Ağzı kapalı orjinal ambalajlarda +5°C ila +35°C arasında 24 ay boyunca saklayabilirsiniz.

**Tehlike Uyarıları**

R22: Yutulduğunda zararlıdır.

S-2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S-24/S-25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S-46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.