**ARTI COLO**

**ÜRÜN TANIMI:** Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, eskitme desenli, rulo, fırça ve dekoratif aparatlar ile uygulanan dekoratif iç ve dış cephe son kat boyasıdır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Uygulandığı yüzeye eskitme efekti verir. Yarı transparan olduğu için alttaki dokuyu gösterir. Buhar geçirgenliği yüksek, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**Dekoratif sıva ve macun yüzeylere uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLAMA:** MEDİTERRANEO, TRAVERTİNO ve BETTONE uygulanmış yüzeylere ürünler tamamen kuruma yaptıktan sonra ARTI COLO TINTING SYSTEM ile renklendirilerek uygulanır.

**UYGULAMA:** Uygulama yapılacak yüzeylere ARTI COLO inceltme yapmadan fırça, rulo veya sünger ile 1- 2 kat uygulanır.

**Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
* Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
* Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
* Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanları su ile temizleyiniz.

**TEKNİK ÖZELLİKLER;**

|  |  |
| --- | --- |
| **YOĞUNLUK ( g/cm³)** | 1,30±0,02 |
| **PH** | 8,5-9 |
| **KATI MADDE % wt** | 50±2 |
| **İNCELTME** | Kullanıma hazır |
| **RENK** | TINTING SYSTEM ile renklendirilebilir |
| **SARFİYAT** | 14-18 m2/lt |
| **RAF ÖMRÜ** | 2 yıl |
| **AMBALAJ** | 1 lt |
| **VOC (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır** | max. 90 g/l |
| **KURUMA SÜRESİ** | Dokunma: 2-3 saat |
| Tam Kuruma: 24 saat |

**UYARILAR :**

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız. Kanalizasyona dökmeyiniz.