**CAM CİLA**

**TANIM**

Tek komponentli üretan alkid esaslı, hava kürlenmeli, sararmayan, çizilmeye karşı dirençli, kolay uygulanabilen, yüksek kaliteli, parlak parke verniğidir.

**Ürün Özellikleri:**

Uygulandığı parke yüzeyini deterjan, alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı korur. Yüzeye yapışması ve fırça kolaylığı Fırça izi bırakmaz, sert ve elastik düzgün ve sağlam yüzey sağlar.Çizilmeye karşı dayanıklıdır.

**Uygulama Şekli:**

Silimi yapılıp , derz dolguları tamamlanmış parke yüzeyler tozdan arındırılır . Dolgu verniği uygulanır , Dolgu verniği kuruduktan sonra Fırça veya Rulo ile yüzeye 2-3 kat uygulanır. Katlar arasında 12 saat beklenmelidir. Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**Sarfiyat :**1 lt.Cam cila ile tek katta 13-16 m2 alan cilalanır.

**Depolama Şartları:**

Ağzı kapalı orjinal ambalajlarda +5°C ila +35°C arasında 24 ay boyunca saklayabilirsiniz.

**Tehlike Uyarıları**

R11- Kolay Alevlenebilir.

R20/21/22-Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3/7/9-Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan biryerdemuhafaza edin.

S16-Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-SİGARA İÇMEYİN.

S24/25-Göz ve cilt temasından sakının.

S46 – Yutulduğunda derhal doktora gidiniz.

S51-Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.