**CRACKIE**

**ÜRÜN TANIMI:**Spesifik reçine esaslı, çatlatma desen veren çatlatma sıvısı.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Uygulandığı yüzeylerde çatlatma deseni veren özel bir üründür. Su bazlı olduğu için çevre dostudur.

**UYGULAMA ALANLARI:**Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLAMA:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için 1\*7 KONSANTRE PRIMER ASTARI uygulanmalıdır. Eğer yüzey düz değilse ACRYLIC PUTTY ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylere CRACKIE uygulamasından önce GEÇİŞ ASTARI veya UNIVERSAL PRIMER uygulanmalı. Astarlama işleminden sonra istenilen renk PERFETTO veya ESPERTO PLUS , TINTING SYSTEM ile renklendirilerek yüzeye 2 kat uygulanır.

**UYGULAMA:** CRACKIE , PERFETTO veya ESPERTOPLUS uygulanmış yüzeylere fırça veya rulo ile 1 kat uygulanır. Min. 6-7 saat kuruması beklenir. Kuruma tamamlandıktan sonra istenilen renk ACRYLIC PUTTY, MARMORIZZARE ya da ONE PAINT Boyalardan herhangi birisi TINTING SYSTEM ile renklendirilerek yüzeye tek kat uygulanır. ACRYLIC PUTTY, MARMORIZZARE inceltmeden, one paınt Boyalar max %5-10 inceltme yapılarak uygulanır.

**Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
* Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
* Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
* Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanları su ile temizleyiniz.

**TEKNİK ÖZELLİKLER;**

|  |  |
| --- | --- |
| **YOĞUNLUK ( g/cm³)** | 1,01±0,02 |
| **PH** | 8,5-9 |
| **KATI MADDE % wt** | 8±2 |
| **İNCELTME** | Kullanıma hazır |
| **RENK** |  |
| **SARFİYAT**  | 14-18 m2/lt  |
| **RAF ÖMRÜ** | 2 yıl |
| **AMBALAJ** | 1 lt  |
| **VOC (EU Directive 2004/42/EC)Teorik olarak hesaplanmıştır** | max. 0 g/l |
| **KURUMA SÜRESİ**  | Dokunma: 2-3 saat |
| Tam Kuruma: 24 saat |

**UYARILAR:**

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

 Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız. Kanalizasyona dökmeyiniz.