**CREPYSIL**

**TANIM**

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkılı , mat, UV dayanımlı , Tane dokulu ( Tekstürlü ) son kat dış cephe kaplamasıdır.

**ÖZELLİKLER**

Dekoratif ve koruma amaçlı, sıva, beton ve her türlü yüzeye uygulanabilir. Her türlü yüzeye mükemmel yapışma özelliği gösterir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. İçerdiği formül sayesinde küf, mantar ve bakteri oluşumunu engeller. Alkali direnci yüksektir. Mükemmel kapatıcılık sağlar ve renk solmasına karşı dayanıklıdır. Sert güneş ışığına, neme ve tuzlu suya dayanıklıdır. Nefes alma özelliği ile nem buharının dışarı çıkmasına izin verir.

**UYGULAMA**

Kullanıma hazırdır. Uygulama yapılacak yüzeyler, boya öncesi her türlü kir, yağ ve kabarmış tabakalardan arındırılmalıdır. Bu uygulamalardan sonra boya öncesi yüzeyin yapışmasını arttırmak için UNIVERSAL ASTAR veya SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI uygulaması yapılır. Astar kuruduktan sonra (min. 12 saat) yüzeylere CREPYSIL çelik mala ile uygulanır , yüzey kurumadan plastik mala desen verilerek işlem sonlanır.

**İNCELTME :** Kullanıma Hazırdır.

**KURUMA ZAMANI:** 30-45 dakikada kurur ve 20 ºC'de 8-10 saat sertleşir

**TÜKETİM:** Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 2,75-3 kg CREPYSIL ile 1 m2 alan kaplanabilir . Hassas tüketim için saha numune çalışması yapılmalıdır.

**DEPOLAMA KOŞULLARI**

Kuru ve serin yerde saklayınız ve depolama sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz ve donmaya karşı koruyunuz. Açılmamış orijinal ambalajın kullanım ömrü bir yıldır.

**TEHLİKE VE GÜVENLİK TALİMATLARI**

R 22- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

S 2-Çocuklardan uzak tutunuz

S 24/25- Göz ve cilt temasında tam zarar

S 46- Yutma durumunda doktorunuza başvurunuz.