**DEL MARE**

**ÜRÜN TANIMI:** Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, iki renk reflekte ve sedef pigmentli, bakış açısına göre renk değişimi yapabilen, içerisindeki özel dolgular sayesinde dalga efekti verebilen, fırça ile uygulanan dekoratif son kat boyadır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Uygulandığı yüzeye, parlak, reflekte, sedefli ve dokulu görünüm verir. Buhar geçirgenliği yüksek, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLAMA:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için 1\*7 KONSANTRE PRIMER uygulanmalıdır. Eğer yüzey düz değilse ACRYLIC PUTTY ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylere DEL MARE uygulamasından önce FONDO ile astarlanmalı . FONDO TinTing Sistem renklendirme makinası ile renklendirilebilir. DEL MARE uygulaması öncesi , FONDO üzeri kartela rengine göre ESPERTOPLUS yüzeye 2 kat uygulanmalı.

**UYGULAMA:** Son kat uygulaması için seçilen 2 farklı DEL MARE özel fırçası ile yüzeye uygulanır ve ürün kurumadan fırça ile istenilen desen verilir. Uygulama yapılacak yüzeylere DEL MARE inceltme yapmadan uygulanır.

**Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.

**Sarfiyat :** 5 -6 m2/lt

**Raf ömrü :** 2 yıl

**VOC(EU Directive 2004/42/EC) :** max. 45 g/l

**Kuruma Süresi :** Dokunma : 4 – 5 saat

Tam Kuruma : 24 saat