**DESERTO RIFLETTO**

**ÜRÜN TANIMI:** Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedef pigmentli, ince kumlu, Işığa ve bakış açısına göre renk değiştiren , fırça ile uygulanan dekoratif iç cephe son kat kaplamasıdır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Uygulandığı yüzeyde parlak, sedefli ve dokulu görünüm verir. Buhar geçirgenliği yüksek, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLAMA:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için 1\*7 KONSANTRE PRIMER veya UNIVERSAL PRIMER uygulanmalıdır. Eğer yüzey düz değilse ACRYLIC PUTTY ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylere DESERTO uygulamasından önce FONDO ile astarlanmalı . FONDO TinTing Sistem renklendirme makinası ile renklendirilebilir.

**UYGULAMA:** Uygulama yapılacak yüzeylere DESERTO inceltme yapmadan fırça ile uygulanır ve ürün kurumadan istenilen desen fırça yardımıyla elde edilir.

**Sarfiyat :** 7 -9 m2/lt

**Raf ömrü :** 2 yıl

**VOC(EU Directive 2004/42/EC) :** max. 45 g/l

**Kuruma Süresi :** Dokunma : 4 – 5 saat

Tam Kuruma : 24 saat