**ESPERTO**

**TANIM**

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, , son kat mat iç cephe boyasıdır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**  
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme yapmaz. Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur. Kolay sürülen, iyi örtücülük sağlayan, dekoratif bir boyadır.

**KULLANIM ALANLARI**  
İnce sıvalı her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla ve benzeri duvar yüzeyler üzerine dekoratif ve koruyucu amaçlı olarak uygulanır.

**UYGULAMA ŞEKLİ**  
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra yüzeyin durumuna göre (eski boyalı, alçı, kara sıva vs.) emicilik gösteren yüzeyler 1\*7 KONSANTRE PRIMER , UNIVERSAL PRIMER veya GEÇİŞ ASTARI ile yüzeyler boyanmadan önce astarlanmalıdır..  
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine emiciliğine ve yapısına göre 1 Lt ESPERTO iç cephe boyası ile tek katta ~ 10-11 m2 (\*) alan boyanabilmektedir.

(\*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

**İNCELTME :** Hacmen %20 – %25 oranında su ile inceltilir.

**AMBALAJ :** 2,5 LT – 7,5 LT -12 LT( 20 KG ) - 15 LT

**DEPOLAMA ŞARTLARI**  
Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5° C ila +50° C arasında 24 ay boyunca saklanmalıdır.

**TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI**R22: Yutulduğunda zararlıdır.  
S-2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.  
S-24/S-25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.  
S-46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.