**FONDO**

**ÜRÜN TANIMI:** Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, özel dolgular ihtiva eden, fırça ve rulo ile uygulanan dekoratif boya astarıdır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Dekoratif boyalarda yüzey hazırlığı ve ürün performansını arttırmak için kullanılır. Buhar geçirgenliği yüksek, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**Dekoratif boyalarda zemin hazırlığı için uygulanır.

**YÜZEY HAZIRLAMA:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. Eğer yüzey düz değilse ACRYLIC PUTTY ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir..

**UYGULAMA:** Uygulama yapılacak yüzeylere FONDO %10-15 oranda inceltilerek fırça ve rulo ile uygulanır.

**Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.

**Sarfiyat :** 10 -15 m2/lt

**Raf ömrü :** 2 yıl

**VOC(EU Directive 2004/42/EC) :** max. 35 g/l

**Kuruma Süresi :** Dokunma : 4 – 5 saat

Tam Kuruma : 24 saat