**GIA VISTO**

**ÜRÜN TANIMI:** Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, kuvars, kalker ve pigment ihtiva eden macun kıvamında, mala ve spatula ile uygulanarak desen verilen ve üzerine EFFETTO uygulanan dekoratif bir kaplamadır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Dokulu, parlak, yüksek kapatma gücüne sahip, esnek yapısı sayesinde çatlamayan, buhar geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLAMA:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için 1\*7 KONSANTRE PRIMER uygulanmalıdır. Eğer yüzey düz değilse ACRYLIC PUTTY ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylere GIA VISTO uygulamasından önce FONDO 1 kat uygulanır.

**UYGULAMA**: Yüzey Hazırlığı bitmiş yüzeylere GIA VISTO inceltilmeden iyice karıştırılarak yüzeye mala ya da spatula yardımı ile 1 kat halinde uygulanır. Uygulanan yüzey kuruma yapmadan mala veya özel plastik effect aparatlarıyla istenilen desen verilir. 24 saat beklendikten sonra yüzey (220’lik zımpara ile) zımparalanır, yüzeyin tozu alınır ve yüzeye istenilen renk EFFETTO uygulanır, 3-4 saat sonra istenilen diğer renk EFFETTO uygulanır.

**Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
* Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
* Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
* Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanları su ile temizleyiniz.

**TEKNİK ÖZELLİKLER ;**

|  |  |
| --- | --- |
| **YOĞUNLUK ( g/cm³)** | 1,65±0,02 |
| **PH** | 8,5-9 |
| **KATI MADDE % wt** | 75±2 |
| **İNCELTME** | Kullanıma Hazır |
| **RENK** | GIA VISTO renk kartelası veya TINTING SYSTEM |
| **SARFİYAT** | 0,8-1 (kg/m² ) |
| **RAF ÖMRÜ** | 18 ay |
| **AMBALAJ** | 4 kg ve 20 kg |
| **VOC (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır** | max. 40 g/l |
| **KURUMA SÜRESİ** | Dokunma: 3-4 saat |
| Tam Kuruma: 24 saat |

**UYARILAR :**

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız. Kanalizasyona dökmeyiniz.