**MARMORINO**

**TANIMI:**

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, lifli, kumlu, kalker ve pigment içeren, macun kıvamında, mala ve raspa uygulanarak yüzeye istenilen dokular verilerek farklı efektler kazandırılmış iç ve dış dekoratif kaplamadır.

**ÖZELLİKLERİ:**

Macunsu Yapı, parlak, örtücülüğü yüksek, lif içeriği ve esnek yapısı sayesinde çatlama yapmayan, yüksek buhar geçirgenliği ve su bazlı olması nedeniyle çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**

Tüm eski boyalı yüzeylere, beton, alçı, siyah sıva ve hazırlık yüzeyi yapılmış ahşap yüzeylere uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLAMA:**

Uygulanacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Tüm şişmiş ve eski boyalı yüzeyler yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde etmek için SATEN SIVA ASTAR uygulaması yapılmalıdır. Yüzey düzgün değilse düzgün bir yüzey elde etmek için AKRİLİK MACUN uygulanmalıdır. MARMORINO uygulanmadan önce yüzeylere FONDO tek kat olarak uygulanmalıdır.

**UYGULAMA:**

MARMORINO, yüzey hazırlığı yapılan yüzeylere seyreltilmeden ve iyice karıştırılarak mala veya raspa ile 1 veya 2 kat olarak uygulanır. Hava sıcaklığına bağlı olarak katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. İkinci kat uygulanırken mala, sünger, tarak vb. aletlerle istenilen çapraz desenler verilir. Desen uygulamasından sonra yüzey ARTICOLO, OCCUPATO veya EFFETTO ile sünger ve rulo yardımı ile boyanabilir.

**UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**:

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
* Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
* Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
* Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanları su ile temizleyiniz.

**UYARILAR:**

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

|  |  |
| --- | --- |
| **YOĞUNLUK ( g/cm³)** | 1.70 ± 0.02 |
| **PH** | 8.5 - 9 |
| **KATI MADDE % wt** | 79 ± 2 |
| **İNCELTME** | Kullanıma hazır |
| **RENK** | TINTING SYSTEM İLE RENKLENDİRİLEBİLİR |
| **SARFİYAT** | 1-1.50 m2/kg |
| **RAF ÖMRÜ** | 2 yıl |
| **AMBALAJ** | 4kg and 20kg |
| **VOC (EU Directive 2004/42/EC) teorik olarak hesaplanmıştır** | max. 35 g/l |
| **KURUMA SÜRESİ** | Dokunma: 5-6 saat |
| Tam kuruma: 24 saat |