**MARMORIZZARE**

**ÜRÜN TANIMI:** Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, özel dolgular ve pigment ihtiva eden macun kıvamında, mala ve spatula ile uygulanarak Mermer deseni verilen dekoratif kaplamadır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Mermer efektli yapısı, parlak, yüksek kapatma gücüne sahip, esnek yapısı sayesinde çatlamayan, buhar geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLAMA:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için 1\*7 SATEN ALÇI ASTARI uygulanmalıdır. Eğer yüzey düz değilse ACRYLIC PUTTY ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylere MARMORIZZARE uygulamasından önce GEÇİŞ ASTARI veya UNIVERSAL PRIMER uygulanmalı.

**UYGULAMA;**  Yüzey Hazırlığı bitmiş yüzeylere MARMORIZZARE inceltilmeden iyice karıştırılarak yüzeye mala ya da spatula yardımı ile min. 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 4-6 saat beklenmelidir. Uygulama yapılırken desen vermek için spatula veya mala ile çapraz ve yatay-düşey kesikli darbelerle malzeme yüzeye desen verilerek ve pürüzsüz yüzey elde edilerek uygulanır. Son işlem olarak malaya baskı uygulamak suretiyle sağa-sola, yukarı-aşağı ve dairesel hareketlerle tüm yüzey perdahlanarak parlatılır. Farklı renkler üst üste çalışılabilir.

**Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.

**Sarfiyat :** 7 -8 m2/lt

**Raf ömrü :** 2 yıl

**VOC(EU Directive 2004/42/EC) :** max. 50 g/l

**Kuruma Süresi :** Dokunma : 4 – 5 saat

 Tam Kuruma : 24 saat