**OCCUPATO**

**ÜRÜN TANIMI:** Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, sedefli, fırça ve rulo ile uygulanan, güderi tampon mala ile desen verilen dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Uygulandığı yüzeye parlak, sedefli görünüm verir. Buhar geçirgenliği yüksek, silinebilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLAMA:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için 1\*7 KONSANTRE ASTAR uygulanmalıdır. Eğer yüzey düz değilse ACRYLIC PUTTY ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylere OCCUPATO uygulamasından önce GEÇİŞ ASTARI veya UNIVERSAL PRIMER uygulanmalı. Astarlama işleminden sonra uygun renk PERFETTO veya ESPERTOPLUS , TINTING SYSTEM ile renklendirilerek yüzeye 2 kat uygulanır.

**UYGULAMA:** OCCUPATO yüzeye posteki rulo ile homojen şekilde uygulanır ve hemen arkasından güderi tampon mala ile istenilen doku ve desen verilir. Uygulama yapılacak yüzeylere fırça veya rulo ile 1- 2 kat uygulanır. 2 kat uygulamalarda ilk kat uygulamasından önce ürün max %5-10 inceltilir.

**Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
* Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
* Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
* Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanları su ile temizleyiniz.

**TEKNİK ÖZELLİKLER;**

|  |  |
| --- | --- |
| **YOĞUNLUK ( g/cm³)** | 1,05±0,02 |
| **PH** | 8,5-9 |
| **KATI MADDE % wt** | 35±2 |
| **İNCELTME** | Kullanıma Hazır |
| **RENK** | Gold, Silver, Bakır ve Bronz Renkleri ile Silver renk TINTING SYSTEM ile renklendirilebilir |
| **SARFİYAT**  | 4-5 m2/lt |
| **RAF ÖMRÜ** | 2 yıl |
| **AMBALAJ** | 1 lt-2.5 lt |
| **VOC (EU Directive 2004/42/EC)Teorik olarak hesaplanmıştır** | max. 55 g/l |
| **KURUMA SÜRESİ**  | Dokunma: 2-3 saat |
| Tam Kuruma: 24 saat |

**UYARILAR:**

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

 Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız. Kanalizasyona dökmeyiniz.