**TRAVERTINO**

**ÜRÜN TANIMI:** Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, kuvars, kalker ve pigment ihtiva eden macun kıvamında, mala ve spatula ile istenilen dokular verilerek değişik efektler veren iç ve dış cephe kaplamasıdır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:** Macunsu yapısı, yüksek kapatma gücüne sahip, esnek yapısı sayesinde çatlamayan, buhar geçirgenliği yüksek, boyanabilen, su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, ve ahşap yüzeylere uygulanabilir.

**YÜZEY HAZIRLAMA:** Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Kabarmış ve eski boyalı yüzeylerin tamamı yüzeyden uzaklaştırılmalı ve sağlam bir yüzey elde edilmesi için 1\*7 KONSANTRE ASTAR uygulanmalıdır. Eğer yüzey düz değilse ACRYLIC PUTTY ile düzeltilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylere TRAVERTİNO uygulamasından önce FONDO 1 kat uygulanır.

**UYGULAMA:** Yüzey Hazırlığı bitmiş yüzeylere TRAVERTINO inceltilmeden iyice karıştırılarak yüzeye mala ya da spatula yardımı ile 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 6 saat beklenmelidir. 2.kat uygulama yapılırken desen için mala, sünger, tarak v.b aletlerle istenilen desenler verilir. Desen uygulamasından sonra yüzey EFETTO veya ARTI COLO ile sünger ve rulo yardımıyla boyanır.

**Uygulama ve Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.

**Sarfiyat :** 1 – 1,5 kg/m2t

**Raf ömrü :** 2 yıl

**VOC(EU Directive 2004/42/EC) :** max. 40 g/l

**Kuruma Süresi :** Dokunma : 2 – 3 saat

Tam Kuruma : 24 saat